**Technische beschrijving : Type WB-s**

Zitbank met schoenrek voor wandbevestiging met wandsteunen h = 300 mm, diepte 375 mm uit stalen buisprofielen 40 x 25 x 2 mm. Schoenrek uit 3 aluminium geanodiseerde buisprofielen diameter 30 mm, diepte steun = 312 mm.

Hart op hart maximaal 1000 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. De stalen wandbevestigingen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur.

De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met zwarte kunststofdoppen.

Muurbevestiging indien nodig door middel van chemische verankering.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)

Uitvoering natte ruimtes :

Thermisch verzinkt stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 1000 uren zoutneveltest)

Zitting uit massieve kunststofplaat (HPL) dikte 18 mm, rondom gefreesd.

Breedte zitvlak = 300 mm, zithoogte = 450 mm.

Totale diepte (zitvlak incl.) = 400 mm.

Variant : zitvlak uit 2 latten (2 x 140 mm) , totale breedte zitvlak = 300 mm.

Maximale zitbank zonder naden = 2800 mm. Deze massieve kunststof zitbank is verkrijgbaar in 14 standaardkleuren volgens kleurenkaart fabrikant.